www.sidkorea.co.kr                                                      (주)에스아이디어코스틱

벽천장용흡음재(SID.Carbon) 특기 시방서

[SID.Carbon]

1. 일반사항

1) 관련도서 : 도면과 기타 계약도서의 내용을 포함하고 총칙의 해당 규정사항이 이절에 적용된다.

2) 적용범위 : 본 시방서는 건물의 벽체 또는 천정부위의 시공에 적용하고, 설계도면이 지정하는                 벽천장용흡음재(SID.Carbon)를 적용한다.

3) 품질기준

공정계획, 납품 및 자재승인에 관한 성적서를 시공계획서와 함께 해당 규정에 따라 제출한다.

① 자재현장 반입계획서

② 시공상태 예측계획서

③ Q마크 품질보증 인증제품

④ K.F.I 인증 (방염성적서)

⑤ 시험성적서 (발급일 기준 1년 이내)

흡음계수 - KS F 2805

겉모양. 치수, 함수율 – KS F 3503

⑥ 품질관리 계획서(납품, 시공순서, 방법, 자재관리, 작업환경, 보양 및 보수, 품질보증기간,           선정/관리)

⑦ 실용신안 제0374078호(기술평가완료)

4) 제출문

공정계획, 납품 및 시공계획서를 제출사항의 해당 규정에 따라 제출한다.

① 자재 시험성적서

② 자재현장 반입계획서

③ 시공상태 예측계획서

④ 품질관리 계획서(납품, 시공순서, 방법, 자재관리, 작업환경, 보양 및 보수, 품질보증기간,           선정/관리/검사시험계획서)

5) 납품 확인서

공급자는 흡음판넬의 시험성적서등 기타 필요서류를 제출하여 발주처의 승인을 득한 후 납품 및     시공을 착수 하여야 한다.

6) 시공 상세도면

별도로 감독관이 필요하다고 인정되는 부위의 상세도를 제출한다.

7) 보관 및 취급

① 재료는 눈, 비 직사광선이 닿지 않는 곳에서 보관하며 통풍이  잘 되는 장소이어야 한다.

② 재료의 운반 및 취급시 파손되지 않도록 하고, 손상된 재료는 즉지 장외로 반출 하여야 한다.

8) 하자보증

제조업체와 시공자가 협의하여 당해 공사의 기재된 보증기간 내에 성능이 유지되지 않거나         시공된 결과가 시방서 및 도면상의 요구조건과 상이 할 때는 기 시공된 결과를 도급자의 책임       하에 무상으로 재시공 또는 보수안건을 검토 날인한 확인서를 첨부하여 감독원에게 제출한다.        보증기간은 준공 후 1년으로 한다. (본 절에 서술된 보증내용이 계약서상의 보증 및              보상책임을 유효화 하지 않는다.)

본사/공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-3       Tel) 031-681-2151 Fax) 031-681-2152

9) 유지 및 보수

표면의 손상부위는 적합한 방법으로 처음 마감과 동일하게 보수 및 처리한다.

10) 재품의 규격 (SID.Carbon)

① Hole Size (홀크기) : 전면 3Ø-16P / 배면 30Ø

② Standard Size : [벽천장용흡음재 / 600X600, 600X1,200 / 주문생산 가능]

③ Thickness : 15T, 18T / 주문생산 가능

④ 마     감 : 피니싱호일(Paper)

[ SID.Carbon Panel ]

[사    진] SID.Carbon 18T

2. 제 품

1) 일반사항

① 제품명 : 벽천장용흡음재(SID.Carbon)

② 원산지 : 대한민국

③ 제조사 : (주)에스아이디어코스틱

④ 구조재 : MDF

⑤ 충진재 : 야자각계 활성탄소

2) 제 법

원목을 일정한 크기의 조각(CHIP)으로 깍아 이를 해섬(화학약품 처리후 끓임)하여 섬유질만을     뽑아낸 뒤 접착제와 섞어 압력을 가하여 만든 M.D.F면에 피니싱포일, 인테리어필름, 도장,         천연무늬목의 마감처리를 한 후 일정하게 3￠_16MM간격으로 유공처리를 하고 배면에는           30￠홀을 64*96간격으로 일정깊이 타공하여 공기층을 형성한 후 활성탄소를 타공부분에 넣고      부직포를 점착시킨다.

3) 특 징

① 흡음성 : 저음력에서도 평균 0.35이상의 흡음율을 가지고 있어 저음으로 인한 음향장해                    현상을 제거 할 수 있음.

② 환경성

가. 냄새 제거 효과

카본은 부패균의 발생을 억제해서 냄새의 근원을 없애고 그 악취를 흡착 합니다.

나. 유해성분 흡착작용

포름알데히드, 휘발성 유기화합물 등의 성분을 내부의 미세한 기공을 이용해 흡착하는              성질을 가짐.

다. 음이온 발생 효과

현대인은 양이온이 다량 배출되는 제품들과 함께 많은 시간을 보내는데 양이온이 많은             곳에서는 긴장, 흥분, 초조하기 쉽고 피로가 빨라집니다.

카본은 음이온이 증가되고 양이온을 중화시켜 공기가 균형을 가짐.

③ 내구성 : 오염된 부분의 청소가 가능하며, 표면의 코팅으로 내 마모성능이 우수 함.

④ 가공성 : 목재와 같이 쉽게 가공될 수 있고, 마감재는 주로 피니싱포일을 사용하므로 색상의                선택이 다양하여 어떠한 자재와 시공하여도 미적 효과가 우수함.                                또한 마감이  피니싱포일로 되어 있어 별도의 마감이 필요 없음.

⑤ 용  도 : 호텔, 회의실, 방송실, 기계실, 강의실, 도서실, 연구실, 실험실, 교회,

공장, 나이트클럽, 헬스클럽, 강당, 영화관, 볼링장, 공연장, 체육관, 학교,

의료시설등 기타 장소.

3. 시 공

1) 현장작업

① 조적 또는 콘크리트면 등 골조틀 위에 도면상에 명시된 구조틀을 만든다. 구조들의 간격은 목        재상일 경우 @400X1200mm 간격 이하로 설치하고, 구조 틀에 직접 벽천장용흡음재              (SID.Carbon)를 설치 할 경우 크기에 맞추어 구조 틀을 설치한다.

② 설치된 구조틀이 금속(STUD 외)일 경우에는 금속 구조틀 위에 합판 9~12mm(폭50mm)을        @400X1200mm 간격 이하로 벽천장용흡음재(SID.Carbon)의 규격에 맞게 정교하게 설치한        다.

③ 구조틀 사이는 흡음률 또는 단열성능을 높일 경우 흡음단열재를 넣어 시공할 수 있다.

④ 벽천장용흡음재(SID.Carbon)의 설치는 타카 또는 피스로 고정한다.

이때 벽천장용흡음재(SID.Carbon)의 고정은 타카 시공시 타카와 목재용 본드를 병행하여 시        공한다.

⑤ 벽천장용흡음재(SID.Carbon)의 설치시 자재의 수축 팽창을 고려하여 반드시 2~3mm 간격의        줄눈을 넣어 설치한다.

[ 그  림 ]  시공예시도

4. 일반관리

1) 모든 시공자재 및  악세사리는 시방서와 도면에 표시된 모든 부분을 커버 할 수 있는 장비로        구성된다.

흡음 판넬의 시공은 승인받은 도급자에 의해서 설치되어야 한다.

흡음 판넬 시공자는 모든 인력과 자재 그리고 시방서와 도면에 표시된 모든 부분을 커버 할 수        있는 장비를 제공한다.

2) 운송 및 저장

이 제품은 건조한 공간에 저장해야 한다. 바닥이나 벽에 직접 닿지 않게 놓아야 한다.

흡음판넬 PACKAGES는 흙 혹은 파손(저장이나 공사 중)으로부터 보호해야 한다. 제일 밑에        있는 PANEL은 습기를 막을 수 있는 재질로 보호해야 하며, 습기로 부터 보호될 수 있는 환        경이 되어야 한다.

3) 환경요구사항

① 건물 외부의 통풍이 차단되어 먼지 및 습기의 유입을 방지하여야 한다.

② 천장속의 배관작업 등이 완료되고 배관 누수시험이 끝난 후 작업에 임하도록 하여야 한다.

③ 접착제를 사용하여 붙이는 경우 작업의 시작시점부터 접착제가 경화될 때까지 주위의 기온          이 5℃이상 유지되도록 한다.

④ 시공시 실내온도는 30℃이하, 상대습도는 50%이하를 유지한다.

⑤ 시공 후 습기에 의한 변형을 방지하기 위해 정기적인 환기를 실시한다.