www.sidkorea.co.kr                                                      (주)에스아이디어코스틱

시스템리브(SYSTEM RIB) 특기 시방서

SID.SYSTEM RIB

1. 일반사항

1) 관련도서 : 도면과 기타 제약도서의 내용을 포함하고 총칙의 해당 규정사항이 이절에                      적용된다.

2) 적용범위 : 본 시방서는 건물의 벽체 또는 천정부위의 시공에 적용하고 설계도면이 지정하는                시스템리브(SID.SYSTEM RIB)의 도면에 적용한다.

3) 제출문

공정계획, 납품 및 시공계획서를 제출사항의 해당 규정에 따라 제출한다.

① 자재현장 반입계획서

② 시공상태 예측계획서

③ Q마크 품질보증 인증제품

④ 품질관리 계획서(납품, 시공순서, 방법, 자재관리, 작업환경, 보양 및 보수, 품질보증기간,        선정/관리/검사시험계획서)

4) 납품 확인서

공급자는 시스템리브(SID.SYSTEM RIB)의 시험성적서등 기타 필요서류를 제출하여 발주처의     승인을 득한 후 납품 및 시공을 착수 하여야 한다.

5) 시공 상세도면

별도로 감독관이 필요하다고 인정되는 부위 상세도를 제출한다.

6) 보관 및 취급

① 재료는 눈, 비 직사광선이 닿지 않는 곳에서 보관하며 통풍이 잘 되는 장소이어야 한다.

② 재료의 운반 및 취급시 파손되지 않도록 하고, 손상된 재료는 즉지 장외로 반출하여야           한다.

7) 하자보증

제조업체와 시공자가 협의하여 당 해공사의 기재된 보증기간 내에 성능이 유지되지 않거나       시공된 결과가 시방서 및 도면상의 요구조건과 상이한때는 기 시공된 결과를 도급자의           책임하에 무상으로 재시공 또는 보수안건을 검토 날인한 확인서를 첨부하여 감독원에게          제출한다. 보증기간은 준공 후 1년으로 한다.

본사/공장 : 경기도 화성시 향남읍 하길리 1403-5         Tel) 031-681-2151 Fax) 031-681-2152

(본 절에 서술된 보증내용이 계약서상의 보증 및 보상책임을 유효화하지 않으며, 계약조항 기      타 보증 및 조장기개 내용과 함께 본 공사에 적용한다.)

9) 유지 및 보수

마감된 표면의 손상부위는 적합한 방법으로 교체작업 및 적절한 표면처리를 통하여 처리하여      보수한다.

10) 재품의 규격

standard size : (벽체, 천정용)

40*35(H)*2440, 40*50(H)*2440, 40*65(H)*2440 [Order made가능〕

SYSTEM RIB35	SYSTEM RIB50	SYSTEM RIB65	RIB-BAR
40(W)X35(H)X2440	40(W)X50(H)X2440	40(W)X65(H)X2440	23X14(L=100~150)

시스템리브(SID.SYSTEM RIB)

2. 제  품

1) 일반사항

① 제품명 : 시스템리브(SID.SYSTEM RIB)

② 원산지 : 대한민국

③ 제조사 : ㈜에스아이디어코스틱

(디자인증록: 제30-0876731호)

④ 구조재 : MDF, 집성목 패널, 원목, 컬러에코보드

⑤ 마감재 : 무늬목시트 [피니싱호일(Paper), 도장, 무늬목마감 가능]

2) 제 법

MDF 또는 집성목, 원목패널, 컬러에코보드를 주재료로 일정한 크기 또는 각각의 크기로 정밀하게    재단한 거친면이 생가지 않게 재단 및 표면처리를 하여 제작하며, LINE RIB SYSTEM용           RIB-BAR를 끼울 수 있게 홈가공을 한다. RIB-BAR는 SID.LINE RIB SYSTEM 전용으로          알루미늄으로 제작하며, 길이는 100MM±5MM 전후로 일정하게 재단하여 제작한다.

3) 특 징

① 시공성 : 획기적인 리브설치 시스템으로 시공이 간편하다.

② 마감성 : 완벽한 조립시스템으로 뒤틀림 현상이 발생하지 않으며 마감상태가 우수하다.

③ 용  도 : 호텔, 회의실, 방송실, 기계실, 강의실, 도서실, 연구실, 실험실, 교회, 공장, 나이트                 클럽, 헬스클럽, 강당, 영화관, 볼링장, 공연장, 체육관, 학교, 의료시설등 기타

3. 시   공

1) 시공방법

① 설치할 바탕면에 이물질을 제거 및 바탕처리를 한다.

② 바탕면 RIB-BAR를 리브설치간격에 맞게 정밀하게 설치한다.

③ RIB-BAR는 목재리브 @900~1200간격으로 설치하고, 1200MM를 넘지 않게 설치한다.

④ 시스템리브(SID.SYSTEM RIB)용 목재리브를 설치길이에 맞게 재단한다.

⑤ 미리 설치해둔 RIB-BAR에 목재리브의 홈부분을 정확하게 맞추고 압력을 주어 결합시킨다.

2) 시공예시도

[ 시스템리브(SID.SYSTEM RIB) 설치예시도 ]

3. 일 반 관 리

1) 작업은 모든 시공자재 악세사리와 시방서와 도면에 표시된 모든 부분을 커버 할 수 있는         장비로 구성된다.

시스템리브(SID.SYSTEM RIB)의 시공은 승인받은 도급자에 의해서 설치되어야 한다.

시스템리브(SID.SYSTEM RIB) 시공자는 모든 인력과 자재 그리고 시방서와 도면에 표시된        모든 부분을 커버 할 수 있는 장비를 제공한다.

2) 운송 및 저장

이 제품은 건조한 공간에 저장해야 한다. 바닥이나 벽에 직접 닿지 않게 놓아야 한다. 시스       템리브(SID.SYSTEM RIB)은 흙 혹은 파손(저장이나 공사 중)으로부터 보존해야 한다.

제일 밑에 있는 RIB는 습기를 막을 수 있는 재질로 덮어두어야 하며 응축수로 부터 보호될       수 있는 환경이 되어야 한다.

3) 환경요구사항

① 건물 외관의 통풍이 차단되어 먼지 및 습기의 유입을 방지하여야 한다.

② 천장속의 배관작업 등이 완료되고 배관 누수시험이 끝난 후 작업에 임하도록 하여야  한다.

③ 접착제를 사용하여 붙이는 경우 작업의 시작시점부터 접착제가 경화될 때까지 주위의 기          온이 5℃이상 유지되도록 한다.

④ 시공시 실내온도는 30℃이하, 상대습도는 50%이하를 유지한다.

⑤ 시공 후 습기에 의한 변형을 방지하기 위해 정기적인 환기를 실시한다.